湖南丰恩新材料科技有限公司
六氟磷酸钠检测报告

| 送样日期 | 2023-2-09 | 完成日期 | 2023-2-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 六氟磷酸钠 | 样品数量 | 65克 |
| 检测环境 | 温度 |  |  |
|  | 湿度 |  |  |
| 检测报告专用章 | 执行标准 | 企标 |  |
|  | 批准人 |  |  |
|  | 签发日期 | 2023年2月10日 |  |

| 检测项目 | 标准 | 检测结果% |
| --- | --- | --- |
| 主含量 | ≥99.9% | 99.97 |
| 水份（H20) | ≤20ppm | 4.7 |
| 游离酸（以HF计） | ≤90ppm | 71 |
| DMC不溶物 | ≤200ppm | 119 |
| Fe | ≤2.0ppm | 0.28 |
| K | ≤2.0ppm | 0.51 |
| Ba | ≤2.0ppm | ND |
| Ca | ≤2.0ppm | 0.93 |
| Cd | ≤2.0ppm | 0.03 |
| Cr | ≤2.0ppm | 0.12 |
| Cu | ≤2.0ppm | 0.10 |
| Mg | ≤2.0ppm | 0.03 |
| Ni | ≤2.0ppm | 0.09 |
| Pb | ≤2.0ppm | ND |
| Zn | ≤2.0ppm | 0.07 |
| Mn | ≤2.0ppm | 0.01 |
| SO42- | ≤5.0ppm | ＜5.0 |
| C1- | ≤2.0ppm | ＜1.0 |

检验员 ：  王美华                                      审核： 肖伟