上海复瑞化工有限公司

Shanghai Furui Chemical Co.Ltd

质量检验报告单

Quality	Test Report

| 产品名称 Name of | 色素炭黑 | 型号 Type | FR6300 | 批次 Batch | E200722 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 Standard | GB/T 3780 |  |  |  |  |
| 检测项目 Test item |  | 质量指标 Quality index |  | 检验结果 Results |  |
| 粒径 nm Particle size nm |  | 26 |  | 26 |  |
| 吸碘值 g/kg Absorption capacity of iodine g/kg |  | 120±5 |  | 118.6 |  |
| DBP吸油值cc/100g DBP oil absorption value cc/100g |  | 95±3 |  | 95.2 |  |
| 着色强度 % Tinting strength % |  | 135±4 |  | 136 |  |
| 黑度 % Blackness % |  | 20±2 |  | 20 |  |
| PH值 PH Value |  | 2.8 |  | 2.8 |  |
| 加热减量 （125℃×1h）% Heating decrease volume （125℃×1h）% |  | 2.5 |  | 2.6 |  |
| 灰分 % Ash % |  |  |  | 0.02 |  |
| 杂质 Impurity |  | 无 |  | 无 |  |
| 45μm筛余物 % 45 μm Mesh residue % |  |  |  | 0.1 |  |
| 流动度 Fluidity |  | 22 |  | 22 |  |
| 品质检测结果： Result ： |  |  |  |  |  |

化验员： 魏艳芳              审    核： 郑志杰

Analyst：                    Auditing：