| 福建瑞森新材料股份有限公司 Fujian Risen New Material Co. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 厂 检 验 报 告 单 Certificate of analysis |  |  |  |
| 名 称 Title | 层状磷酸锆 Zirconium phosphate |  |  |
| 包装规格 Package | 10KG/桶 10KG/Drum | 批 号 Batch NO. |  |
| 检测项目 Test items | 标准要求 Standard requirements | 检测结果 Test results |  |
| 白度 whiteness | >90 | 98 |  |
| 外观 Appearance | 白色粉末 White powder | 白色粉末 White powder |  |
| 气味 Scent | 无味 Odourless | 无味 Odourless |  |
| 粒径 Grain size | D50<0.8um，D90<1.8um | D50=0.52um,D90=1.21um |  |
| 检验员： 审核员： Inspector Auditors |  |  |  |